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Уважаемые дистрибьюторы продукции Spies Hecker
Мы рады представить Вашему вниманию 4 новыx перламутра в линейке порошковых пигментов. 

Предисловие

В последние время в области конвейерной окраски автомобилей все четче прослеживается тенденция по использованию новых интерференционных перламутровых пигментов в лакокрасочном покрытии.  Все больше и больше автопроизводителей дополняют ими свои цветовые палитры. Особенно, это касается японских производителей автомобилей, таких как Toyota, Honda и Nissan. 

При ремонте таких автомобилей особую сложность вызывает цветоподбор. Точность цветоподбора напрямую зависит от правильно выбранного перламутрового пигмента при колеровке цвета. Даже при небольшом содержании перламутровых частиц в конвейерной краске, достичь схожей цветовой позиции с ремонтным автомобилем не удастся без аналогичного перламутра в ремонтной системе. 

В связи с тем, что в настоящее время на рынке автомобильной промышленности все больше и больше используется  новых перламутровых пигментов, Spies Hecker принял решение о расширении линейки порошковых перламутров для миксовой системы Permacron и представляет Вашему вниманию  4 новых позиции к уже девяти имеющимся. Теперь процесс цветоподбора сложных цветов станет более точным и легким, что в свою очередь увеличит продуктивность работы цеха, а также качество выполняемых работ. 
· Формульная база данных
Новые формулы можно найти на азиатском веб-сайте Spies Hecker www.acp.asiacolornet.com, а также в программе CRplus Advanced Asia version. 
· Свойства новых порошковых перламутров
	Код
	Название
	Флип-Флоп
	Описание. Вид под микроскопом. 

	PP302
	GLASS FLAKE
	FACE-ЛИЦО               (45’)
	Светлый, белый, имеет едва заметный красноватый оттенок.


	PP302 - MICROGLASS® METASHINE®
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Ярко сверкающий металлический пигмент, состоящий из частицы стекла, покрытой металлом. PP302 представляет собой высоко-прозрачный компонент, обладающий ярко выраженным интерференционным эффектом. Благодаря своей основе - частице стекла, данный пигмент придает покрытию яркий блеск.  
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      Частица стекла

Металлическое покрытие

Размер частиц около 50µ. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Применяется в двух-трехстадийных системах. Имеет очень светлый угол 15 градусов. Относительно РР301 имеет легкий зеленоватый оттенок под углом 15 градусов и красноватый оттенок под углами 45 и 110 градусов, более светлый под углом 110 градусов относительно PP301.

	
	
	NEAR SPECT-ОБЛАСТЬ ОТРАЖЕНИЯ  (15’)
	Светлый, белый, имеет едва заметный зеленоватый оттенок.


	

	
	
	FLOP-БОК              (110’)
	Светлый белый, имеет едва заметный красноватый оттенок.


	

	PP503
	LAPIS SUNLIGHT
	FACE-ЛИЦО              (45’)
	Изменение цвета от светлого зелено-синего до темного красно-желтого при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску цвет меняется от желто-красного до синего.


	 PP503 - COLORSTREAM®

Крупный, прозрачный, зелено-синий перламутр. Размер частиц около 50µ. Выпускается в виде порошка.  Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах).
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Применяется в двух-трехстадийных системах.  Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым 

поведением. Изменение цвета этого компонента, в зависимости от угла осмотра, при нанесении его на белую подложку, происходит от светлого с едва заметным зелено- синим оттенком  к темному с  ярко выраженным красно-желтым оттенком. Если добавить этот перламутр в черную краску изменение цвета происходит от желто-красного до синего. 



	
	
	NEAR SPECT-ОБЛАСТЬ ОТРАЖЕНИЯ  (15’)
	Очень светлый, почти белый с едва заметным зелено-синим оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает желто-красный эффект.


	

	
	
	FLOP-БОК              (110’)
	Темный с ярко выраженным красно-желтым оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает синий эффект.


	

	PP504
	TROPIC SUNRISE
	FACE-ЛИЦО                (45’)
	Изменение цвета от яркого зеленого с желтым оттенком до красного с синим оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении его в черную краску цвет меняется от зеленого с желтым оттенком до красного с желтым оттенком. 


	 PP504 – COLORSTREAM®
Крупный, прозрачный, зеленый с ярко выраженным желтым оттенком перламутр. Размер частиц около 50µ. Выпускается в виде порошка. Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299).. Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Данный вид интерференционного перламутра характеризуется сложным цветовым поведением. Изменение его цвета в зависимости от угла осмотра происходит от насыщенного зелено-желтого через  ахроматическую область (центр цветового круга) к красно-синему при нанесении его на белую подложку. При добавлении перламутра в черную краску изменение цвета происходит от насыщенного зеленого с желтым оттенком до красно-желтого.

	
	
	NEAR SPECT-ОБЛАСТЬ ОТРАЖЕНИЯ  (15’)
	Насыщенный зеленый с желтым оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает насыщенный зеленый с желтым оттенком эффект.


	

	
	
	FLOP-БОК              (110’)
	Красно-синий, менее насыщенный, чем  РР203 при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает красно-желтый эффект.


	

	PP601
	ROYAL GOLD
	FACE-ЛИЦО                (45’)
	Желтый с красным оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску  дает желто-зеленый эффект. 


	PP601 - IRIODIN®
Крупный, непрозрачный, желтый перламутр. Размер частиц около 50µ. Выпускается в виде порошка.  Разбавляется MB299 в пропорции 9:1 (1 часть порошка, 9 частей MB299). Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах).
Применяется в двух-трехстадийных системах. Цвет интерференционного перламутра меняется от желтого с зеленым оттенком  до желтого с красным оттенком при нанесении на белую подложку. Визуально похож на АМ78.  Относительно АМ78 более светлый и насыщенный цветом во всех углах. При добавлении в черную краску дает желто-красный эффект под углом 15 градусов и желто-зеленый под углами 45 и 110 градусов.

	
	
	NEAR SPECT-ОБЛАСТЬ ОТРАЖЕНИЯ  (15’)
	Желтый с зеленым оттенком при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает желто-красный эффект.


	

	
	
	FLOP-БОК              (110’)
	Более красный оттенок желтого относительно угла 45 градусов при нанесении на белую подложку. При добавлении в черную краску дает желто-зеленый эффект.
	


Пример формулы, содержащей в своем составе порошковый перламутр 
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Final Formula Information

Company  SUBARU Paint Code  D7H

Color Name DARK AMETHYST ©
GALAXY

Location JAPAN Panel NO 808438

Quality 203 Coat BASECOAT

Version Model

Std. Model 2008 Fmla Dt 2010/06/13

Yr

Qc# 6022718 Local Serial

L] 2 Poll 0% _suimod e, _|cone e o

int Code__Tint Name. Mass (g)

[FP302 FOWDER PEARL 302 o 4.1 o]

MB502 SCHWARZ o 367.5 o 3716,
MBS68 PERLLILA o 244.7 o 616.3.
MBS54 LASURTIEFBLAU o 150.7 o 776.0.
MB529 LASURBRILLANTROT o 61.2 o 837.2
MBS85 XIR=> DIAMANTBLAU o 50.7 o 887.9.
MB299 PERMACRON ADDITIV' o 37.0 o 924.9.
MB799 EFFEKTZUSATZ o 306 o 955.5.




· Как смешать формулу с порошковым перламутром

	1
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	Смешайте порошковый перламутр и MB299 прежде, чем сливать остальные пигменты. 
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	Количество порошка указано в формуле в сухом виде (в граммах).
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	Количество MB299 указано в формуле в граммах.
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	Тщательно перемешайте порошок в материале, не допуская появления комков и сгустков.

	5
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	После того, как вы смешали порошок и MB299, взвести остальные компоненты формулы.
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	Пропорции смешивания:

Прежде, чем использовать порошковый перламутр в доколеровке цвета, рекомендуется следовать инструкции, описанной выше по данным пропорциям смешивания. 
Пропорции смешивания MB299 : Порошок = 9 : 1 




· В упаковке 4 баночки x 25 грамм
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